ACO KerbDrain

Монолитен отводнителен бордюр тип KD 305

ACO KerbDrain

Монолитен отводнителен бордюр тип KD 305

събирателна шахта

ACO

KerbDrain

отводнителен бордюр тип KD 305 A –

ревизионен елемент

# Text boxes

# Текст за спецификации

Монолитен отводнителен бордюр от една част от полимербетон

Kлас на натоварване от A15 до D 400, съгласно БДС EN 1433

С два водоприемни отвора

Със заготвен отвор DN/OD 110 за хоризонтална тръбна връзка

С отвор за временно отводняване по време на строителство

100% водоплътен

Цвят: сив

Номинална ширина 10 cm                                                                                                              Строителна ширина 15 cm

Дължина 50 cm

Строителна височина 30,5 cm

Тегло 28,0 kg

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от две части с капак от чугун EN-GJS за монолитен отводнителен бордюр

Материал: полимербетон

Цвят: сив

Клас на натоварване от А15 до D400, съгласно БДС EN 1433:2003

С интегрирано маншетно  уплътнение за хоризонтална тръбна връзка DN/OD 160/200

Със сертификат MPA за водоплътност на маншетното уплътнение

Дължина 50 cm

Строителна ширина горна част 39 cm

Строителна ширина долна част  32,2 cm                                                                                                                                                            Строителна височина  горна част 50,5  cm

Строителна височина  долна част:

къса форма 36,5 cm

дълга форма 71,5 cm

Тегло горна част 82 kg

Тегло долна  част  къса форма: DN/OD1 60  28,5 kg

DN/OD 200  27 kg

Тегло долна  част  дълга форма: DN/OD1 60/200  49,9 kg

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен бордюр с капак  от чугун

Материал: полимербетон

Цвят: сив

Клас на натоварване  от А15 до D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

Със заготвен отвор DN/OD 110 за вертикална/хоризонтална тръбна връзка

Дължина 50 cm

Строителна ширина 15 cm

Строителна височина 30,5 cm

Тегло 29,7kg