ACO KerbDrain

Монолитен отводнителен бордюр тип KD 480

ACO KerbDrain

Монолитен отводнителен бордюр тип KD 480

събирателна шахта

ACO KerbDrain

отводнителен бордюр тип KD 480 A –

ревизионен елемент

# Text boxes

# Текст за спецификации

Монолитен отводнителен улей бордюр от една част

Материал: полимербетон

Kлас на натоварване A15 -D 400, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 10 cm                                                                                                              Строителна ширина 15 cm

Дължина 50 cm

Строителна височина 40,8 cm

Тегло 35,0 kg

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от две части с капак от чугун EN-GJS за монолитен отводнителен бордюр

Материал: полимербетон

Цвят: натурален

Клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 1433:2003

Със заключване

С интегрирано маншетно  уплътнение за хоризонтална тръбна връзка DN/OD 160/200

Със сертификат MPA за водоплътност на маншетното уплътнение

Дължина 50 cm

Строителна ширина горна част 39 cm

Строителна ширина долна част  32,2 cm                                                                                                                                                            Строителна височина  горна част 50,5  cm

Строителна височина  долна част:

къса форма 36,5 cm

дълга форма 71,5 cm

Тегло горна част 82 kg

Тегло долна  част  къса форма: DN/OD1 60  28,5 kg

DN/OD 200  27 kg

Тегло долна  част  дълга форма: DN/OD1 60/200  49,9 kg

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен бордюр с капак  от чугун

Със заключване

Материал: полимербетон

Цвят: натурален

Клас на натоварване  от А15 доD400, съгласно

БДС EN 1433:2003

С маншетно уплътнение DN/OD 110 за вертикална тръбна връзка

Дължина 50 cm

Строителна ширина 15 cm

Строителна височина 40,8 cm

Тегло 36,0kg